|  | DOP has the following chemical structure. |
| --- | --- |

|  |  |  | DI-OCTYL PHTHALATE(DOP) DI-2-ETHYL-HEXYL PHTHALATE |
| --- | --- | --- | --- |

| Item | Show in | Value | Test Method |
| --- | --- | --- | --- |
| Acid Value Color Density @20℃ Ester Content Refr.index @20℃ Water Content Heating Loss LVR:Liquid Volume Resistivity | mgKOH/g Pt/Co g/㎤ wt% - wt% wt% Ohm/cm | 0.05 MAX. 30 MAX. 0.986±0.003 99.6 MIN. 1.485±0.003 0.05 MAX. 0.1 MAX. 2 x 10" MIN. | JIS K 6751 ASTM D1045 ASTM D1045 G/C ASTM D1045 ASTM D1364 KSM 3003 ASTM D1169 |

|  | Molecular weight .................................................... 390 Flash point ......................................................... 218 Auto-ignition temperature ........................................... 400℃ Explosion limits in air at 1 atm : ·lower ............................................................ 0,1%(vol) ·upper ............................................................ 0,18%(vol) Normal boiling point ............................. decomposition above 295℃ |
| --- | --- |

|  | This product can be delivered either in bulk, or 200 kgs in steel drum. |
| --- | --- |