8Epoxidized Soybean Oil

一、Chemical Composition

二、Specifications:

Conform to standard Q/321181 HC 309-1999)

1.Appearance: light yellow oily liquid

2.Color (Pt-Co) ≤250

3.Density（ρ420） 0.990±0.003

4.Epoxide number(％) ≥6.0

5.Acid number(％) ≤0.5

6.Iodine number（％） ≤6.0

7.Refractive index(ηＤ25) 1.4720±0.0008

8.Flash point（℃）＞260

9.Epoxide number retention ratio（％） ≥95

三、Application :

It is used in PVC food grade and medical grade granularity, transparent sheet , board sheet,Cable ,floor ,wall paper ,transparent soft tube for medicine ,film ,running water tube and tube sheet ,plastic door and window ,gloves for medicine .

四、Package and transportation

It is packed in galvanized iron drum with net weight 200 kg

DIPATE